Glazuurbinder voor poederglazuren

Bison lijmpoeder ( blauw) voor *normaal en zwaar behang* noemen we: Bison

Bison : Water = 125 gr : 6000 gr.

Kleinere hoeveelheid: Bison : Water = 10 gr : 480gr

Resultaat: Totaal 490 gr Bisonlijm voor normaal en zwaar behang.

Deze lijm is te dik om makkelijk te verwerken met glazuur. Daarom verdunnen we het 1 op 1

490 gr lijm en 490 gr water. Samen 980 gram verdunde bisonlijm.

Deze lijm krijgt de naam **glazuurbinder**.

Om glazuur aan te maken gebruik je :

Glazuurpoeder / glazuurbinder / water

Met deze verhouding kun je het beste je glazuurproeven uitproberen.

Mijn ervaring met: [VeKa goudbrons](https://ve-ka.nl/shop/materialen/glazuur/glazuur-veka/poederglazuur/poederglazuur-effekt/effektglazuur-voor-aardewerk-goudbrons/) : glazuurbinder : water = 2:1:1

Mijn ervaring met: [Creavisie wit glans](https://webshop.creavisie.com/glaze_earthenware.php) : glazuurbinder : water = 1: 0.3 : 0.7

Deze aangemaakte glazuur waren goed te verwerken met de kwast en gaven niet af als je

het werk geglazuurd en ongebakken oppakte.